УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕНЧИКОВ ГОРЛОВИН

КН (К) - венчик комбинированный под кроненпробку, алюминиевый колпачок и пробку;

КПНв (КП) - венчик высокий под кроненпробку;

КПНн - венчик низкий под кроненпробку;

Ш - венчик под корковую или полиэтиленовую пробку бутылок для шампанских и игристых вин;

КПШ - венчик комбинированный под кроненпробку, корковую и полиэтиленовую пробки бутылок для шампанских и игристых вин;

А - венчик под алюминиевый колпачок;

ВКП - венчик комбинированный под укупорку винтовым колпачком;

ВП - венчик под укупорку винтовым колпачком;

П-26 - венчик под пробку;

П-27 - венчик под пробку;

П-28 - венчик под пробку;

П-29-А - венчик под пробку;

П-29-Б - венчик под пробку;

П-30 - венчик под пробку;

П-32 - венчик под пробку;

ПР-32 - венчик под пробку;

КПМ-30 - венчик под кроненпробку модернизированный;

КПМ-32 - венчик под кроненпробку модернизированный;

КПМ-36 - венчик под кроненпробку модернизированный;

Гуала - венчик под укупорку полиэтиленовым колпачком;

В - венчики горловин под винтовую укупорку.

В зависимости от конструкции и размеров условное обозначение типа венчика горловины под винтовую укупорку должно состоять из условного обозначения В, номера венчика горловины, номера формы конструкции венчика.

Например: В-28-1.

Диаметр укупорочного кольца венчика горловины типов КН (К), КПНв (КП), КПн, КПМ-30, КПМ-32, КПМ-36, А, наружный диаметр резьбы венчиков под винтовую укупорку и внутренний диаметр венчиков под пробку относят к обязательным требованиям.

Условное обозначение бутылок при заказе должно содержать: обозначение типа бутылки, обозначение типа венчика горловины, номинальную вместимость бутылки, обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения бутылки типа I с комбинированным венчиком горловины номинальной вместимостью 700 см3:

Бутылка типа 1-К-700 ГОСТ 10117.2-2001

Пример условного обозначения бутылки типа XXI с венчиком В-28-1 под винтовую укупорку:

Бутылка типа ХХ1-В-28-1-500 ГОСТ 10117.2-2001

Венчик типа КН							Венчик типа К

| Контрольные размеры венчика горловины: Ø 26,5(+0,35/-0,20); Ø 28,0 ± 0,30; Ø 16,0(+0,6/-0,4) должен быть на глубине 3 мм от торца венчика; Ø 15,1 min - в остальной части горловины. | Контрольные размеры венчика горловины: Ø 26,5 ± 0,3; Ø 28,0 ± 0,3; Ø 16,4(+0,6/-0,4) должен быть на глубине 3 мм от торца венчика, Ø 15,1 min - в остальной части горловины. Допускается внутренний диаметр венчика 17,5 ± 1,0 на глубине до 3 мм от торца венчика. |
| --- | --- |

Венчик типа КП

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 26,5 ± 0,3; Ø 16,4(+0,6/-0,4) должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 15,1 min - в остальной части горловины. Допускается внутренний диаметр венчика 17,5 ± 1,0 на глубине до 3 мм от торца венчика.

Венчик типа КПНн 					Венчик типа КПНв

| Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 26,5(+0,35/-0,20) Ø 17,5 ± 1,0 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 16,0 min - в остальной части горловины. | Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 26,5(+0,35/-0,20) Ø 16,0(+0,6/-0,4) должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 15,1 min - в остальной части горловины. |
| --- | --- |

Венчик типа А					 Венчик типа Ш

| Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 20,5 ± 0,3; Ø 12,1 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 10,8 min - в остальной части горловины. | Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 34,0 ± 0,3; Ø 17,5 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 16,1 min - в остальной части горловины. |
| --- | --- |

Венчик типа КПШ

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 29,0 ± 0,3; Ø 34,0 ± 0,3; Ø 17,5 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 16,1 min - в остальной части горловины.

Венчик типа ВКП

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 26,7 ± 0,3; Ø 25,7 ± 0,3; Ø 18 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 16,5 min - в остальной части горловины.

Венчик типа ВП

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 26,7 ± 0,3; Ø 25,7 ± 0,3; Ø 18,9 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 16 min - в остальной части горловины.

Венчик типа П-26						Венчик типа П-27

| Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 25,5 ± 0,5; Ø 28,3 ± 0,5; Ø 16,4 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 15,1 min - в остальной части горловины. | Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 27 ± 0,5; Ø 17,5 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 16,1 min - в остальной части горловины. |
| --- | --- |

Венчик типа П-28				Венчик типа П-29-А

| Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 28 ± 0,5; Ø 18,5 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 17 min - в остальной части горловины. | Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 29,5 ± 0,5; Ø 27,5 ± 0,5; Ø 18,5 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 17 min - в остальной части горловины. |
| --- | --- |

Венчик типа П-29-Б 						Венчик типа П-30

| Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 29,5 ± 0,5; Ø 18,5 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 17 min - в остальной части горловины. | Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 30,6 ± 0,5; Ø 18,5 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 17 min - в остальной части горловины. |
| --- | --- |

Венчик типа П-32					 Венчик типа ПР-32

| Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 32 ± 0,5; Ø 17,5 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 16,1 min - в остальной части горловины. | Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 18,5 ± 0,5 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 17 min - в остальной части горловины. |
| --- | --- |

Венчик типа КПМ-30

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 30,4 ± 0,3; Ø 29,4 ± 0,3; Ø 19 ± 0,3 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 18 min - в остальной части горловины. Рисунок 46 - Венчик типа КПМ-30

Венчик типа КПМ-32

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 32,7 ± 0,3; Ø 30,8 ± 0,4; Ø 23,0 ± 0,3 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 22 min - в остальной части горловины.

Венчик типа КПМ-36

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 36,7 ± 0,3; Ø 36,4 ± 0,3; Ø 25,0 ± 0,3 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 24 min - в остальной части горловины.

Венчик типа Гуала

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 32,8(+0,2/-0,3) Ø 19,4 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 18,5 min - в остальной части горловины.

Ниже приведена таблица  размеров венчиков горловин под винтовую укупорку

Детали конструкции винтовых венчиков горловин

- Радиус r принимается изготовителем.

- Толщина стенки венчика горловины согласовывается изготовителем с потребителем.

- Профиль начала резьбы соответствует размеру радиуса фрезы.

Венчик типа В-28

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 27,6 ± 0,3; Ø 27,7 ± 0,3; Ø 16,4 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 15,1 min - в остальной части горловины. Допускается внутренний диаметр венчика (17,5 ± 1,0) мм на глубине до 3 мм от торца венчика. Рисунок 52 - Венчик типа В-28

Венчик типа Вн-28

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 27,3 ± 0,3; Ø 28,0 ± 0,3; Ø 16 min - в остальной части горловины. Допускается изготовление венчика горловины без кольца; Ø 30 mах.

Венчик типа B1-18

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 17,5(+0,3/-0,2); Ø 9,0 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 8,0 min - в остальной части горловины.

Венчик типа В-32

Контролируемые размеры венчика горловины: Ø 31,7 ± 0,3; Ø 26,7 ± 0,3; Ø 20,4 ± 0,4 должен быть на глубине до 3 мм от торца венчика; Ø 19 min - в остальной части горловины. Примечание - Венчики горловин типов КПМ-30 и КПМ-36 допускается изготовлять с 10 выступами.